| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2010/20 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 8 January 2010 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ и
Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Берн, 22−26 марта 2010 года
Пункт 3 предварительной повестки дня
Стандарты

Ссылка на стандарты EN 473 и ISO 9712

Специальное положение ТТ8

Передано правительством Бельгии,

Введение

1.	Содержащееся в разделе 6.8.4 cпециальное положение ТТ8, касающееся испытаний, предусматривает проведение проверок методом магнитоскопии цистерн, предназначенных для перевозки аммиака безводного (№ ООН 1005). Предлагается дополнить специальное положение ТТ8 указанием на то, что эти проверки должны проводиться сертифицированными специалистами по неразрушительному контролю. Предлагается включить ссылку на стандарты EN 473 и ISO 9712.

Предложение

2.	Дополнить специальное положение ТТ8 следующим образом (новый текст выделен жирным шрифтом):

"ТТ8	Цистерны, на которые нанесена маркировка в виде надлежащего отгрузочного наименования "№ ООН 1005 АММИАК БЕЗВОДНЫЙ" согласно пунктам 6.8.3.5.1−6.8.3.5.3 и которые изготовлены из мелкозернистой стали с пределом текучести более 400 Н/мм2 в соответствии со стандартом на материал, должны при каждом периодическом испытании, проводимом согласно пункту 6.8.2.4.2, подвергаться проверкам методом магнитоскопии на предмет обнаружения поверхностных трещин.

В нижней части каждого корпуса должны проверяться не менее 20% длины каждого кольцевого и продольного сварного шва, а также все сварные швы патрубков и все зоны, где производились ремонт или полирование.

Если маркировка с указанием данного вещества удаляется с цистерны и/или прикрепленной к цистерне таблички, должна быть проведена проверка методом магнитоскопии и в свидетельстве о проверке, прилагаемом к файлу цистерны, должна быть сделана соответствующая запись.

Проверки методом магнитоскопии должны проводиться персоналом, сертифицированным в соответствии со стандартом EN 473 или стандартом ISO 9712".

# Footnotes

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006−2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.7 c)).

Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2010/20.